| Kmenový list 1491 6 03.02.2017 | WOODEX EKO specielní ochrana dřeva |
| --- | --- |

TYP BARVY	Vodou ředitelná, olejová specielní ochrana na dřevo v exteriéru. Obsahuje účinné látky, které chrání dřevo před vlhkostí, znečištěním a natónovaná před UV-zářením.  Lehce se nanáší štětcem a nestéká.

UŽITÍ	Na nové dřevo či na povrchy opatřené transparentní ochranou dřeva či mořidlem. Lze ji použít na sruby, venkovní dřevěné obklady, venkovní dveře, okenní rámy, ploty apod. Je vhodná i na ochranu tlakově impregnovaného dřeva.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky	asi 30% vol.

VOC	EU VOC limit (kat A/e): 130 g/l 2010. VOC výrobku: max. 130 g/l

Praktická spotřeba	Neopracované dřevo          5-8 m2/l

Ohoblované dřevo              8-12 m2/l

Hustota	asi 1,0 g/ml

Doba schnutí, +23°C, RV 50%

za 16 hod, závisí na podkladu a na množství použité barvy. Doba 	schnutí se prodlužuje vlivem chladu a vlhka.

Ředidlo, mytí pomůcek	V případě potřeby se naředí vodou, pomůcky ihned omyjeme teplou vodou a saponátem.

Konečný efekt	Pololesk

Odstíny	Bezbarvý. Lze tónovat na transparentní odstíny

Končený odstín vzniká až po zaschnutí barvy.

Odolnost vůči

povětrnostním vlivům	Velmi dobrá

Výstražné označení	Viz. Bezpečnostní list /bod 7.1/

Pozor! Vzhledem k možnému samovznícení je třeba obal se  	zbytky barvy a použitý absorční materiál uchovat ve sběrných     	uzavíratelných nádobách.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu	Nové dřevěné povrchy .S povrchu odstraníme všechny odlepující se části, špínu, prach a plíseň.

Při aplikaci na dřevěnice dřevo nejdříve impregnujeme WOODEX AQUA BASE a necháme působit jeden den.

Dříve ochranným nátěrem natírané dřevěné povrchy:

Dřevěné povrchy, které jsou ve špatném stavu, vyměníme za nové. S povrchu odstraníme všechny odlepující se části, a to ocelovým kartáčem nebo škrabkou.

Tlakově impregnované dřevo by mělo být vystaveno účinkům počasí nejméně ½ roku před použitím WOODEX EKO.

Natírání	Před natíráním barvu pečlivě promícháme. Nejprve vyzkoušíme barvu na kousku dřeva. Pórovitost a absorpční schopnost dřeva, počet nátěrů, aplikační metoda, to vše má vliv na konečný výsledek. Na různých druzích neopracovaného a ohoblovaného dřeva vytváří barva ze stejné plechovky různě intenzivní odstíny. Nátěr nanášíme jednou nebo dvakrát podle toho, jak sytý odstín chceme získat. Důkladně natřeme i konce dřeva. Nedoporučujeme použít netónovanou barvu.

Nanášíme štětcem, malířskou štětkou nebo stříkacím zařízením. Vhodný otvor rozprašovače je 0,013 – 0,017“.

Pracovní podmínky	Povrch musí být suchý. Vlhkost dřeva smí být max. 20% z váhy suchého dřeva. Při práci má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C, při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

Skladování	Nesmí zmrznout

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd.Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.